ZESTAW  ALKIDOWY  (FTALOWY)                                    Nr 29

| Nazwa wyrobu |  |  | Nr Katalogowy | Symbol handlowy wg KTM | Ilość warstw | Grubość pojedynczej warstwy suchej (m) | Zużycie teoretyczne dla pojedynczej warstwy (dm3/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania |  |  | 1.3 | 1313-121-18XXX-XXX | 1 | 30 | 0,08 |
| Emalia cyklokauczukowa uniwersalna tropikalna |  |  | 1.13 | 1313-269-2XXXX-XXX | 2-3 | 35 | 0,06-0,07 * |
|  |  |  |  | Razem: minimum | 3-5 | 95-145 |  |

* parametr zależy od koloru

Charakterystyka: do zabezpieczania elementów stalowych i żeliwnych, konserwacji maszyn eksploatowanych w warunkach klimatu tropikalnego zarówno suchego jak i wilgotnego.

## Dopuszcza się stosowanie na lekko zawilgocone podłoże ze śladami rdzy nalotowej.

Podłoże: stalowe lub żeliwne odtłuszczone i oczyszczone do stopnia St 3 wg  PN-ISO 8501-1; 1996.

Zalecana grubość zestawu w zależności od środowiska.

| Środowisko | Grubość zestawu (m) |
| --- | --- |
| Tropik suchy | 95 |
| Tropik wilgotny | 145 |

Przewidywana trwałość zestawu malarskiego w zależności od środowiska eksploatacji:  6-8 lat.

RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL  SA

26-600 Radom, ul. Czarna 29, tel: tel: centrala (048) 36 71 900, marketing (048) 36 71 991 fax: (048) 36 71 990, e-mail: rafil@rafil.pl